1.Для изготовления деталей штампов выбрана сталь 6ХС.

Укажите состав и определите, к какой группе относится данная  сталь по назначению. Назначьте режим термической обработки, приведите его обоснование.

Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки.

2.Для изготовления токопроводящих упругих элементов выбрана бронза БрБНТ-1,7. Приведите химический состав сплава, режим термической обработки и получаемые механические свойства материала. Опишите процессы, происходящие, при термической обработке и объясните, природу упрочнения в связи с диаграммой состояния медь- бериллий.

3.Выберите углеродистую сталь для изготовления пил. Назначьте  режим термической обработки, опишите сущность происходящих превращений, структуру и свойства инструмента.

4.Для изготовления деталей штампов, обрабатывающих металл в горячем состоянии, выбрана сталь 5ХНМА. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки, объяснив влияние легирования на превращения, происходящие на всех этапах термической обработки этой стали. Опишите микроструктуру и свойства стали после ее обработки.

5.Назначьте нержавеющую сталь для работы в слабоагрессивных средах (водные растворы солей и т.п.). Приведите химический состав стали, необходимую термическую обработку и получаемую структуру. Объясните физическую природу коррозионной устойчивости материала и роль каждого легирующего элемента.

6. Пластмассы. Состав и строение. Применение пластмасс в литейном производстве.