### Задача  4.10

Седло клапана высокого давления изготовлено литым из чугуна СЧ 24. Металлическая основа чугуна - перлит.

Можно ли увеличить срок службы детали термической обработкой? Если это возможно, то описать режим и назначить твердость.

Зарисовать схему микроструктуры чугуна.

Описать кратко все, что Вы знаете о серых чугунах.